## Slide 1
1. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИФРАКЦИОННЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
(некоторые аспекты)

## Slide 2
2. ПРИКЛАДНОЙ ДИФРАКЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
В МАТЕРИАЛОВЕДЕНИИ
Проф., дфмн Суворов Э.В.
ИНСТИТУТ ФИЗИКИ ТВЕРДОГО ТЕЛА
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

## Slide 3
Источники информации в структурном анализе
1. Геометрия дифракционной картины
2. Интенсивности дифракционных
пятен - рефлексов
3. Тонкая структура дифракционных
рефлексов и диффузного рассеяния
Элементарная ячейка кристалла,
Параметры a, b, c, a, b, g, симметрия решетки
Функция распределения
электронной плотности
Реальная структура кристаллов -
дефекты, нарушения совершенства
кристаллов
Источник
рентгеновского излучения
Образец
Детектор
коллиматор

## Slide 4
1. Вектор обратной решетки Hhkl всегда перпендикулярен
плоскости прямой решетки с индексами (hkl).
2. Модуль вектора обратной решетки Hhkl всегда равен обратной величине межплоскостного расстояния для плоскостей с индексами (hkl).
Свойства векторов прямой
и обратной решеток

## Slide 5
x
y
z
x
y
z
H
a/h
b/k
c/l
0
a
b

## Slide 6
Математической основой всех процессов рассеяния является теория Фурье

## Slide 7
f(x,y,z)
F(u,v,w)
Прямое пространство –
объект
Обратное пространство –
дифракционная картина
Связь прямого и обратного пространства

## Slide 8
Фурье-образ функции
любая функция в пространстве {x}
x – пространство - это прямое пространство
Это выражение определяет Фурье-образ этой функции в пространстве {u}
U – пространство - это обратное пространство (пространство дифракции)
- обратное Фурье-преобразование функции f(x)
Notes: 8

## Slide 12
Объект
Фурье-образ

## Slide 13
ИНДЕКСЫ МИЛЛЕРА

## Slide 14
Пример
Пусть плоскость отсекает на осях координат отрезки [[400]], [[010]], [[020]]
Возьмем обратные величины этих отрезков – ¼, 1/1, ½ и умножим эти числе на 4, чтобы получить наименьшие целые значения (142)
Это и будут индексы Миллера для этой системы плоскостей. Причем все плоскости параллельные этой плоскости и проходящие через узлы кристаллической решетки будут описываться этой тройкой индексов.
Эти плоскости будут различаться только порядковым номером плоскости, который входит в уравнение плоскости в виде параметра r.

## Slide 15
1,2,3
1/1,1/2,1/3 × (1×2×3) =(632)
1/1,1/2,1/3
(hkl)=(632)

## Slide 16
2,4,6 1/2,1/4,1/6 × (2×4×6) = (632)

## Slide 17
3,6,9 1/3,1/6,1/9 × (3×6×9) = (632)

## Slide 18
3,6,9 1/3,1/6,1/9 × (3×6×9) = (632)
2,4,6 1/2,1/4,1/6 × (2×4×6) = (632)
1,2,3 1/1,1/2,1/3 × (1×2×3) = (632)
Это идентичные плоскости

## Slide 19
Все плоскости
параллельные друг другу и имеющие одинаковые межплоскостные расстояния имеют одинаковые индексы Миллера.
Таких плоскостей
бесчисленное множество

## Slide 20
Почему индексы Миллера
удобнее индексов построенных на отрезках отсекаемых на осях координат?
[3,6,9] (632)
[2,4,6] (632)
[1,2,3] (632)
Это идентичные плоскости с одинаковыми межплоскостными расстояниями dhkl
и индексы Миллера у них одинаковые

## Slide 21
Методы изображения
кристаллов

## Slide 22
Построение кристаллографического комплекса
для кубического кристалла
Заменим все плоскости их нормалями и затем с ведем их в одну точку. Эта совокупность нормалей называется кристаллографическим комплексом. Построим вокруг этого пучка прямых линий сферу. Тогда точки пересечения этих линий со сферой называются сферической проекцией указанных выше плоскостей.

## Slide 23
СТЕРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОЕКЦИЯ
Точка «a» в пространстве V проектируется на поверхность сферы
- точка «a’» это сферическая проекция;
проекция этой точки «a’» на плоскость P, т.е. точка «a1»
носит название стереографической проекции

## Slide 24
Стереографические проекции
кубического кристалла
Выходы нормалей к плоскостям кристалла
(001)
(110)
(111)

## Slide 25
Сетка Вульфа
(стереографическая проекция параллелей и меридианов
построенных с шагом 2 градуса на сфере и спроектированные на экваториальную плоскость)

## Slide 26
Стереографическая проекция (001) кубического кристалла

## Slide 27
Стереографическая проекция (001) кубического кристалла совмещенная с сеткой Вульфа

## Slide 28
45°

## Slide 29
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ СИММЕТРИИ КРИСТАЛЛОВ

## Slide 30
Основные операции симметрии кристаллов
m – зеркальная плоскость
симметрии
ось n=5 в кристаллах
всегда отсутствует!!!
Ось симметрии второго порядка
Отражение
в плоскости
Отражение в точке
(инверсия)
m
C – центр инверсии, центр отражения

## Slide 31
7 сингоний и их элементы симметрии

## Slide 32
Многогранник
Симметрия описывается
точечной группой
32 точечные группы симметрии
Внешняя форма кристалла

## Slide 33
Трансляционная симметрия
Одномерная простая решетка
Двумерная простая решетка
Трехмерная простая решетка

## Slide 34
m
Здесь m,n,p – целые числа
+
Основные элементы симметрии
пространственных групп
230 пространственных групп

## Slide 35
Кристаллическая решетка
Симметрия описывается
пространственной группой
230 пространственных групп симметрии (Федоровские группы)
Внутренняя структура кристалла

## Slide 36
Примеры некоторых кристаллических структур
Fm3m
Fd3m
Fm3m
Fm3m
Pnnm; Pa3
Pn3

## Slide 37
2
m1
m2
i1
i2
i3
i4
Группа симметрии mm2
Две взаимно перпендикулярные плоскости симметрии в общем случае образуют ось симметрии второго порядка
Выберем любую точку i1 с координатами (x,y)
Ось симметрии второго порядка порождает симметричную точку i2
Плоскость симметрии m1 порождает точку i3
Плоскость симметрии m2 образует точку i4

## Slide 38
m
m
m
m
m
m
x
y
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Рассмотрим плоскую пространственная группа P2mm
Элементарная ячейка
и расположение элементов симметрии
в этой группе
m
i

## Slide 39
i

## Slide 40
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
i
m

## Slide 41
ОСНОВЫ
ТЕОРИИ РАССЕЯНИЯ
Интерференция и дифракция волн

## Slide 42
ВВЕДЕНИЕ
В КИНЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ
В ТЕОРИИ РАССЕЯНИЯ

## Slide 43
ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ РАССЕЯНИЯ
РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ
Рассеяние на бесконечной периодической решетке
Это кинематическое рассеяние !!!
В кинематической теории учитываются только однократные акты рассеяния

## Slide 44
Дифракция волн
При этом условии до щели А дойдет почти плоская волна

## Slide 45
Амплитуда волны
дифрагированной на круглом отверстии

## Slide 46
Дифракция на щели шириной a
а
Интенсивность дифрагированной волны

## Slide 47
Дифракционная картина от двух щелей.
Расстояние между двумя щелями – d, ширина каждой щели – D.
Интерференция волн

## Slide 48
Интерференционная картина
двух когерентных источников волн
Интерференция волн это взаимное увеличение или уменьшение результирующей амплитуды двух или нескольких когерентных волн, одновременно распространяющихся в пространстве.
Результатом интерференции является сложная картина с чередованием максимумов (пучностей) и минимумов (узлов) интенсивности в пространстве. Интерференционная картина зависит от разности фаз накладывающихся волн.
Волны и возбуждающие их источники называются когерентными, если разность фаз волн не зависит от времени, т.е.

## Slide 49
Прямое пространство {X,Y}
Обратное пространство Фурье {U,V}
Notes: 49

## Slide 50
Дифракция на трехмерной решетке (задача Лауэ)

## Slide 51
Что мы видим и можем измерить на дифракционной картине?
Фазу мы не можем измерить простыми способами. Мы измеряем только интенсивность дифракционной картины и следовательно мы не можем выполнить обратное преобразование Фурье т.е. восстановить вид объекта на котором произошло рассеяние излучения!!!

## Slide 52
Кинематическое рассеяние на простой решетке

## Slide 54
ДИФРАКЦИОННАЯ РЕШЕТКА (щелей N штук)
Интенсивность дифрагированной волны

## Slide 55
ДИФРАКЦИОННАЯ РЕШЕТКА

## Slide 56
Фазу мы не можем измерить простыми способами. Мы измеряем только геометрию и интенсивность дифракционной картины и следовательно мы не можем выполнить обратное преобразование Фурье т.е. восстановить вид объекта на котором произошло рассеяние излучения!!!
Однако многие параметры структуры (в основном геометрические) удается восстановить измеряя только положения дифракционных рефлексов

## Slide 57
Уравнение Лауэ в векторной форме
Геометрическая интерпретация условий Лауэ.
Схема Эвальда
K0
KH
H
2q
Что означает это векторное равенство?
1/l
P
Q(hkl)
H
K0
KH
O(000)
2q

## Slide 58
Геометрическая интерпретация дифракции по Эвальду. Сфера Эвальда
Уравнение Лауэ
Уравнение Вульфа-Брегга
Notes: 58

## Slide 59
q
Связь уравнений Лауэ с формулой Вульфа-Брегга

## Slide 60
Векторная запись условия дифракции
Аналитическая (скалярная) запись условия дифракции
Уравнение Вульфа-Брегга
Геометрическая интерпретация Эвальда условия дифракции
Уравнение Лауэ

## Slide 61
rj1
rj2
rj3
rj
m меняется от 1 до M; u ,v ,w -правильные дроби, определяющие координаты атомов базиса, причем при j=1 rm=0, что соответствует атомам примитивной решетки.
- структурный множитель
- структурная амплитуда
Рассеяние на сложной решетке с базисом

## Slide 62
РАССЕЯНИЕ НА СЛУЧАЙНОМ СКОПЛЕНИИ
РАССЕИВАЮЩИХ ЦЕНТРОВ
N атомов, случайным образом распределены в пространстве

## Slide 63
- вероятность распределения значений вектора rjj’ т.е. функция распределения межатомных расстояний
Изучая картину рассеяния на случайном распределении рассеивающих центров можно определить функцию вероятности распределения межатомных расстояний W(rjj’)

## Slide 64
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
НА АМПЛИТУДУ РАССЕЯНИЯ
Колебания всех атомов изотропны
Колебания всех атомов независимы
- Фактор Дебая-Валлера

## Slide 65
На рисунке показаны анизатропные колебательные движения атомов внутри молекул дигидроцитрата натрия. Анизатропные движения атомов описывается тепловыми эллипсоидами. Представлен фрагмент элементарной ячейки кристалла состоящий из двух молекул дигидроцитрата и двух ионов натрия сгруппированных около центра симметрии, а также два атома кислорода (О5 и О2). Жирными линиями показаны ковалентные связи, тонкими – отмечены координационные связи атомов кислорода с ионами натрия. Три числа около эллипсоидов соответствуют среднеквадратичным
смещениям атомов ( ) вдоль трех осей эллипсоида.

## Slide 66
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ
КЛАССИЧЕСКОГО
РЕНТГЕНОСТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА

## Slide 67
Метод Лауэ

## Slide 68
Геометрия формирования Лауэграммы
в обратном пространстве
l1
l2
R1=1/l1
R2=1/l2

## Slide 69
Кристаллографическая зона
Кристаллографической зоной или поясом, называется совокупность граней кристалла, параллельных одному направлению -
- оси зоны.
Для того чтобы какая-либо плоскость принадлежала к зоне необходимо чтобы эта плоскость была параллельна оси зоны
Проведем ось зоны [m*n*p*] через начало системы координат. Уравнение плоскости проходящей через начало координат будет hm+kn+lp=0. Так как ось зоны всеми точками должна лежать в этой плоскости ее уравнение примет вид
Уравнение написанное выше носит название условия зональности

## Slide 70
Ось зоны N1N2 совпадает с направлением падающего пучка. В этом случае отраженные пучки от плоскостей зоны будут отсутствовать
Ось зоны N1N2 перпендикулярна к направлению падающего пучка. В этом случае отраженные пучки от плоскостей зоны будут располагаться вдоль прямой линии SS0.
Ось зоны N1N2 расположена под углом к падающему пучку. Рефлексы будут располагаться по линии ss0. Эта линия является сечением конуса образованного дифрагированными лучами os.
ЗОНАЛЬНЫЕ КРИВЫЕ и структура лауэграммы

## Slide 71
Лауэграмма произвольно ориентированного монокристалла берилла. (Тонкими линиями А и В показаны зональные кривые)
Лауэграмма произвольно установленного монокристалла берилла. (Тонкими линиями показаны зональные кривые)
Лауэграмма ориентированного монокристалла берилла. Первичный пучок рентгеновских лучей направлен вдоль оси симметрии 2-го порядка. Монокристалл состоит из двух несколько разориентированных блоков, поэтому некоторые пятна двойные

## Slide 72
Вид функций атомного рассеяния атома водорода для рентгеновских лучей и электронов, рассчитанный в первом Борновском приближении

## Slide 73
Вид приведенной атомной функции рассеяния:
1) для рентгеновских лучей;
2) для быcтрых электронов;
3) для ядерного рассеяния нейтронов;
4) для магнитного рассеяния нейтронов.
Сравнительные характеристики рассеяния рентгеновского излучения, электронов и нейтронов

## Slide 74
Особенности дифракции электронов
Схема получения электронной дифракции.
1-электронная пушка;
2,3 – линзы; 4 – образец;
5 - экран
2θ

## Slide 75
θ<5°

## Slide 76
Анализ электронограммы

## Slide 77
Какую информацию можно получить из анализа лауэграммы?
Состояние образца (аморфный,
поликристаллический, сросшиеся
монокристаллы, монокристалл и т.п.);
2. Качество монокристалла;
3. Симметрия кристалла;
4. Определить ориентировку образца;
5. Отношений осей элементарной ячейки

## Slide 78
Метод Дебаеграмм

## Slide 79
Идеальный поликристалл это совокупность большого количества маленьких кристаллов ориентированных в пространстве совершенно случайны образом.
Т.е. все ориентации равновероятны!!!

## Slide 80
O
R1=|H1|=1/d1
R2=|H2|=1/d2
R3=|H3|=1/d3
R4=|H4|=1/d4
Вектор H это нормаль к плоскостям с индексами (hkl)
Если все ориентации кристаллитов в поликристалле равновероятны, концы векторов Hhkl будут лежать на сферах радиуса 1/dhkl
Модель поликристалла
в обратном пространстве

## Slide 81
O
Сфера Эвальда
Сферическая поверхность образованная концами векторов Hhkl
поликристаллического образца
Дифракционное отражение
от плоскостей (hkl) в виде окружности образованной пересечением двух сфер
K0
KH
Рентгеновский пучок
Схема образования дебаевского дифракционного кольца
O1

## Slide 82
P
F
I
Дебаеграммы
кубического
кристалла
Метод Дебая-Шерера

## Slide 83
Примитивная кубическая решетка - ReO3
Объемоцентрированная кубическая решетка – порошек W
Гранецентрированная кубическая решетка - Ni
Правило погасаний рефлексов для объемоцентрированной кубической решетки
Правило погасаний рефлексов для гранецентрированной кубической решетки
Рентгенограммы полученные с порошковых образцов
(рентгенограммы Дебая-Шерера)

## Slide 84
Какую информацию можно получить из анализа дебаеграмм?
Параметры элементарной ячейки a,b,c,a,b,g;
Симметрия решетки, пространственная группа, тип решетки Браве, а в некоторых случаях и координаты атомов в элементарной ячейке
(метод Ритвельда);
Сведения о текстуре образца;
Определение фактора Дебая-Валлера

## Slide 85
ВВЕДЕНИЕ
В ДИНАМИЧЕСКОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ
В ТЕОРИИ РАССЕЯНИЯ

## Slide 86
1
2
3
4
5
6
7
X-Ray
E0
E1
Иллюстрация многократного рассеяния
на узлах кристаллической решетки

## Slide 87
Если на сферу Эвальда попадает только один узел обратной решетки, например узел O (дифракции нет), вектор K0 может занимать в пространстве любые ориентации.
В случае возникновения дифракции на сферу Эвальда попадают другие узлы два уза. Возникает жесткая связь между волнами описываемая условием дифракции H=KH-K0

## Slide 88
Особенности распространения волн в периодической структуре кристалла

## Slide 89
Геометрическая интерпретация двухволнового приближения в теории дифракции
увеличение

## Slide 90
Эффект маятниковых осцилляций

## Slide 92
Осциллирующий характер зависимости Ri(A) интегрального коэффициента отражения от толщины кристалла.

## Slide 93
Экспериментальное изображение клиновидного кристалла кремния (секционная топограмма)
Hattorio H., Kato N. J.Phys.Soc.Jap. (1966), 21, 1772-1777
Рентгеновская секционная топограмма клиновидного кристалла,
излучение AgKa, отражение (220). Наблюдаются гиперболические экстинкционные полосы. Хорошо видны биения (отмечены стрелками), обусловленные присутствием двух поляризаций

## Slide 94
Маятниковый эффект
Энергия колебаний будет перетекать
от маятника 1 к маятнику 2 и обратно.
Это явление носит название маятникого эффекта.

## Slide 95
Эффект аномального прохождения рентгеновских лучей - эффект Бормана
Этот эффект был впервые описан М.Лауэ в 1916 году. Однако в то время на это явление не обратили никакого внимания.
«…Существующие в природе кристаллы столь несовершенны, что не заслуживают такой стройной теории…» М.Лауэ. (Имеется в виду динамическая теория рассеяния)

## Slide 96
Эффект аномального прохождения рентгеновских лучей
эффект Бормана
Экспериментально этот эффект
был обнаружен Борманом в 1941 году
Рентгеновские топограммы кристалла Ge полученные на излучении CuKa с фильтром Ni, отражение (220)
        a) t=0,23 mm; m0t=8
        б) t=0.5 mm; m0t=17.5
        с) t=1.2 mm; m0t=42
(m0 – нормальный коэффициент поглощения)

## Slide 97
Если искажения достаточно слабо меняются на расстоянии экстинкционной длины т.е. , то после достаточно громоздких преобразований уравнение для случая двухволнового рассеяния, когда на сферу Эвальда попадает только два узла обратной решетки, примет вид
α(r) - функция, описывающая локальные разориентации решетки, связанные с упругим полем U(r) дефекта
ВОЛНОВОЕ ПОЛЕ
В КРИСТАЛЛАХ С ИСКАЖЕНИЯМИ.
УРАВНЕНИЯ ТАКАГИ – ТОПЕНА (1969)

## Slide 98
Поле локальных разориентаций винтовой дислокации
α(y,z)

## Slide 102
Фазу волны мы не видим из анализа интенсивности рассеянной волны!!!

## Slide 103
Амплитудный контраст

## Slide 104
Впервые идея детектирования фазового контраста была предложена в 1934 году Ф.Цернике (Ф.ЦЕРНИКЕ 1888 –1966)
Нобелевская премия по физике, 1953 г.)
Если изменить фазу второго слагаемого на p/2
или сдвинуть вторую волну на четверть длины волны l/4
можно будет произвести простое суммирование последних двух слагаемых
Если рассматриваемый объект это тонкий фазовый объект т.е.

## Slide 105
  1-источник света;
  2-кольцевая апертурная диафрагма;
  3-конденсорная линза;
  4-фазовый объект;
  5-объектив;
  6-четверть-волновая пластинка;
  7-фазово-темнопольное изображение объекта
Схема фазово-темнопольного микроскопа

## Slide 106
Роль фазы в преобразованиях Фурье
f1(x,y)
F{f1}
f2(x,y)
F{f2}
Амплитуда
Фаза
F-1
Из курса Кевина Кавтана “Book of Fourier”
(http://www.ysbl.york.ac.uk/~cowtan/fourier/fourier.html)
Объект
Объект
Фурье-образ
Фурье-образ

## Slide 107
Фурье-
амплитуды
Фурье-
фазы
I(x, y)
Прямое Фурье-преобразование
Бритни Спирс

## Slide 108
Теперь переходим в прямое пространство
Фурье-фазы, а все A=1 !!
Фурье-
амплитуды

## Slide 109
Голова мухи (фазовый контраст)

## Slide 110
300µm
Крылья мухи (фазовый контраст)

## Slide 111
  1-источник света;
  2-кольцевая апертурная диафрагма;
  3-конденсорная линза;
  4-фазовый объект;
  5-объектив;
  6-четверть-волновая пластинка;
  7-фазово-темнопольное изображение объекта
Схема фазово-темнопольного микроскопа Ф.Цернике

## Slide 112
Жан Батист Жозеф Фурье (Jean Baptiste Joseph Fourier; 1768-1830, Париж) математик и физик.
Его имя внесено в список величайших ученых Франции, помещённый на первом этаже Эйфелевой башни.
Notes: 112

## Slide 113
Вильгельм Конрад Рентген (Wilhelm Conrad Röntgen 1845-1923 , Германская империя, Университет Мюнхена, научный руководитель Август Кундт)
Нобелевская премия (1901) по физике за открытие X-излучения
Notes: 113

## Slide 114
Лауэ Макс Теодор Феликс фон (Max von Laue; 1879-960 Германия, немецкий физик) Нобелевская премии по физике в 1914 г. «за открытие дифракции рентгеновских лучей на кристаллах».
Notes: 114

## Slide 115
сэр Уильям Генри Брэгг
(Sir William Henry Bragg
1862 –1942)
Английский физик,
Нобелевская премия по физике за создание основ рентгеноструктурного анализа1915 год
(совместно со своим сыном У.Л.Бреггом)
Notes: 115

## Slide 116
В 1962 Френсис Крик,
Дж. Уотсоном и,
М. Уилкинсом
Нобелевская премия
по физиологии и медицине
«за открытие молекулярной структуры нуклеиновых кислот и ее роли в передаче наследственной информации».
Notes: 116

## Slide 117
Петер Йозеф Вильгельм Дебай
(Peter Joseph Wilhelm Debye)
(24.03.1884 - 02.11.1966)
Дебай (Debve) Петер Йозеф Вильгельм, физик-теоретик. По национальности голландец. Окончил Высшую техническую школу в Ахене (1905) и Мюнхенский университет (1910). Профессор в Цюрихе (1911 и 1920), Утрехте (1912), Гёттингене (1914), Лейпциге (1927), Берлине (1935). Директор Кайзер-Вильгельм института физики в Берлине (1935). С 1940 профессор Корнеллского университета в Итаке (США).
В 1912 Дебай предложил модель твёрдого тела, с помощью которой он доказал, что при низких температурах теплоёмкость кристаллической решётки пропорциональна кубу абсолютной температуры, а также дал теорию теплопроводности диэлектрических кристаллов. В этой модели Д. ввёл понятие т.н. Дебая температуры. Разработал дипольную теорию диэлектриков, основанную на представлении о молекулах как о жёстких диполях. Его метод наблюдения интерференции рентгеновских лучей в кристаллических порошках и жидкостях (Дебая - Шеррера метод) нашёл практическое применение в исследовании структуры веществ. Д. принадлежит также ряд работ по теории твёрдого тела, атома, проводимости электролитов и др. Именем Д. названа единица измерения дипольных моментов – дебай. Дебай заложил основы современной статистической физики.
Нобелевская премия по физике (1936).
Notes: 117

## Slide 118
В 1936 году швейцарский физик Ф.Цернике предложил способ фазового детектирования т.е. получения изображения в фазовом пространстве. (Нобелевская премия по физике 1953 год)

## Slide 119
Стив Джобс (1955-2011)

## Slide 120
Вульф Георгий Викторович (1863-1925)
Русский ученый-кристаллограф. После революции Вульф возглавлял кафедру минералогии и кристаллографии на Московских высших женских курсах, с 1918 года он профессор Московского университета. В 1921 году его избрали членом-корреспондентом АН СССР. Он разработал простой графический метод обработки результатов измерений кристаллов с помощью специальной стереографической сетки, названной его именем, одновременно с английским ученым У. Л. Брэггом вывел формулу, лежащую в основе рентгено-структурного анализа, поставил первые в России рентгено-структурные исследования. В годы Первой мировой войны Вульф и его сотрудники разработали новый способ изготовления рентгеновских экранов, нашедший применение в медицине.

## Slide 121
Николай Васильевич Бело’в (1891 - 1982) – Советский, Российский кристаллограф и геохимик, академик АН СССР (1953). Фундаментальные труды - по теории плотнейшей упаковки в кристаллах, кристаллохимии силикатов, методам расшифровки структур минералов. Под руководством Н. В. Белова выяснена структура свыше 100 силикатов и их аналогов. Им выведена 1651 группа антисимметрии, разработан и применен ряд прямых методов расшифровки структур. Структуры более чем 500 кристаллических веществ (в том числе более 200 минералов) были изучены под научным руководством Н.В.Белова. Именем Белова Н.В. назван минерал беловит.

## Slide 122
Бокий Георгий Борисович (1909-2001), [С.-Петербург], советский кристаллограф и кристаллохимик, член-корреспондент АН СССР (1958). Окончил Ленинградский горный институт в 1930. В 1930—58 работал в Институте общей и неорганической химии АН СССР. В 1939—1963 преподавал в МГУ (с 1944 — профессор). С 1963 работает в институте радиоэлектроники АН СССР. Он был крупным организатором науки, состоял членом комиссий АН СССР по развитию академических филиалов, входил в состав Национального комитета советских кристаллографов (1954-1997 гг., с 1958 г. - заместитель председателя), в 1969-1990 гг. - член Научного совета ГКНТ СМ СССР по проблеме «Сверхтвердые синтетические и природные материалы» (с 1983 г. - заместитель председателя), председатель секции НС ГКНТ по природным алмазам.

## Slide 123
Александр Исаакович Китайгородский (1914-1985) — выдающийся физик-кристаллограф, известный популяризатор науки, доктор физико-математических наук (1946), профессор (1947).

## Slide 124
Герман Степанович Жданов (1906-1991) В 1930 году Г.С.Жданов окончил физическое отделение Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова по специальности радио-рентгенология. Герман Степанович Жданов олицетворяет целую эпоху становления Советской школы рентгеноструктурного анализа кристаллов, металлофизики, физики твердого тела и применений дифракционных методов в исследовании материалов в промышленности. Его учебники по рентгеновскому анализу и физике твердого тела остаются непревзойденными по методике изложения самых трудных проблем структурной физики твердого тела и кристаллов на протяжении десятилетий.

## Slide 125
Физический факультет МГУ, Каф. Физики твердого тела
Проф. Жданов Г.С.,
Проф. Иверонова В.И.,
Проф.Кацнельсон А.А.

## Slide 126
Схема располажения кольца большого адронного колайдера

## Slide 127
Большой адронный колайдер в Церне,
Швейцария (вид с вертолета)
Аэропорт Женевы. Длина ВПП – 4км